FICHA TECNICA

MATERIAL:

IMPRESION POLIURETANICA BLANCA COD: 0305 / 0300 / 0318

USO INTERIOR:

ESPECIALMENTE FORMULADO PARA SELLAR Y CONFORMAR UNA BASE SÓLIDA CON GRAN PUREZA DE COLOR PARA LOGRAR UNA OPTIMA TERMINACION SOBRE DISTINTOS AGLOMERADOS DE ALTA Y BAJA DENSIDAD.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

CATALIZACION:

CATALIZADOR AL 50 % o: 2 PARTES DEL PRODUCTO Y UNA PARTE DE CATALIZADOR.

· CATAL. COD: 3016: SECADO RAPIDO.

· CATAL. COD: 3005: SECADO NORMAL.

· CATAL. COD: 3216: SECADO RAPIDO ALTOS SÓLIDOS.

DILUCION:

DILUCION ENTRE EL 20% Y EL 30%. SOBRE EL TOTAL DEL MATERIAL PREPARADO.

· USAR DILUYENTE PARA POLIURETANO COD: 6287 / 6002

VIDA UTIL DE LA MEZCLA:

APROX. 5 HORAS O MENOS A 25(C. DEPENDIENDO DEL CATALIZADOR UTILIZADO EN LA PREPARACION.

TIEMPO DE ALMACENAJE: 12 MESES A 25(C.

PREPARACION DE LA MADERA:

LA SUPERFICIE A RECUBRIR DEBE ESTAR LIMPIA Y SECA, SIN POLVO O RESIDUOS DE COLA, OTROS MATERIALES, MANCHAS DE GRASA, ETC.

APLICACION:

PREPARAR LA MEZCLA COMO SE INDICA MAS ARRIBA Y MEZCLAR BIEN DURANTE ALGUNOS MINUTOS ANTES DE SU APLICACION.

VISCOCIDAD DE MEZCLA SUGERIDA:

14 A 16 SEG. COPA FORD N(4

UTILIZAR SOPLETE COMUN ( DOS PASADAS POR MANO), O EQUIPOS ASISTIDOS POR AIRE EN GENERAL.

CANTIDAD DE MANOS:

APLICAR DE 1 A 2 MANOS.

EN EL CASO DE UNA SEGUNDA MANO SIN LIJADO INTERMEDIO PUEDE APLICARSE LUEGO DE 1 HORA; CON LIJADO INTERMEDIO ( QUE ES LO RECOMENDABLE), DEJAR SECAR POR COMPLETO.

SECADO:

ENTRE 2 Y 5 HORAS. ( SEGUN EL CATAL. EMPLEADO)

RENDIMIENTO:

APLICADO A SOPLETE COMUN: APROX. DE 7 A 9 m(. X LITRO DE MEZCLA Y POR MANO.

NUESTRO  ASESORAMIENTO TECNICO DE APLICACION, YA SEA VERBAL, POR ESCRITO O MEDIANTE  ENSAYOS SE REALIZA SEGUN NUESTRO LEAL SABER Y ENTENDER, PERO DEBE CONSIDERARSE SOLO COMO INDICACION SIN COMPROMISO, NO EXIME AL CLIENTE DEL EXAMEN PROPIO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR NOSOTROS CON EL FIN DE VERIFICAR SU IDONEIDAD PARA LOS PROCEDIMIENTOS Y FINES PREVISTOS. LA PREPARACION, APLICACION Y EMPLEO DE LOS PRODUCTOS SE LLEVAN A CABO FUERA DEL ALCANCE DE NUESTRAS POSIBILIDADES DE CONTROL, SIENDO, POR TANTO, DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. SI, NO OBSTANTE, HUBIERA DE CONSIDERARCE ALGUNA RESPONSABILIDAD POR PARTE NUESTRA, ESTA SE LIMITARA, PARA CUALESQUIERA DAÑOS Y PERJUICIOS, AL VALOR DE LA MERCADERIA SUMINISTRADA POR NOSOTROS Y ENPLEADA POR EL CLIENTE. SE SOBREENTIENDE QUE GARANTIZAMOS LA INTACHABLE CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD CON NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO.

PAGE  
1

