FICHA TECNICA
SELLADOR FIJADOR AL ALCOHOL.

COD: 1580

USO INTERIOR: 

PROPIEDADES:

ESTE SELLADOR ES UN REVESTIMIENTO POLIVINILICO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA EL SELLADO O IMPRIMACION DE MADERAS EN PISOS, QUE POSTERIORMENTE SERAN PLASTIFICADAS CON DURLAKE BASE SOLVENTE. DE EXCELENTE PENETRACIÓN Y GRAN PODER DE BLOQUEO DEL TANINO,  PARA EL PLASTIFICADO DE PISOS DE PARQUET EN TODO TIPOS DE MADERAS 

SUS PROPIEDADES LO HACEN ESPECIAL PARA EL USO PROFESIONAL COMO ASI TAMBIEN PARA EL USO EN TRABAJOS PARTICULARES, BRINDÁNDOLE A LA MADERA UNA MUY BUENA PROTECCIÓN Y RESALTANDO LAS VETAS, OBTENIENDO COMO RESULTADO UNA EXCELENTE TERMINACIÓN.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: MADERAS

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE LIMPIA Y SECA, LIBRE DE POLVO, HONGOS Y OTRAS SUCIEDADES, ASI COMO DE CUALQUIER RECUBRIMIENTO ANTERIOR SUELTO O DESCASCARADO.

PARA EL LIJADO USAR LIJA FINA EN EL SENTIDO DE LAS VETAS, Y ELIMINAR EL POLVILLO ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.

APLICACIÓN: 

LO RECOMENDABLE ES APLICAR DE UNA A DOS MANOS DE SELLADOR Y POSTERIORMENTE APLICA 3 CAPAS DE DURLAKE CON UN LIJADO INTERMEDIO USANDO LIJA FINA. DILUIR SI FUERA NECESARIO HASTA UN 15% CON DILUYENTE PARA POLIURETANO O BIEN APLICAR EL PRODUCTO PURO PARA OBTENER UNA PELÍCULA CON MAS CUERPO.

PUEDE APLICARSE CON PINCEL, RODILLO O PULVERIZADOR, SIEMPRE EN CAPAS DELGADAS Y PAREJAS. DEJAR SECAR ENTRE MANOS APROX. 3 HS. DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES. PROCEDER AL LIJADO UNICAMENTE CUANDO SE COMPRUEBE QUE NO SE EMPASTA LA LIJA. 

CANTIDAD DE CAPAS:

SUPERFICIES NUEVAS: APLICAR UNA PRIMERA CAPA DILUIDA CON UN 15 % DE DILUYENTE POLIURETANICO O PURO, SI FUERA NECESARIO LA SEGUNDA CAPA DE SELLADOR Y LUEGO   3 CAPAS DE DURLAKE SIN DILUIR CON LIJADO INTERMEDIO.

SECADO:

NORMAL: APROXIMADO 30 MINUTOS.

RENDIMIENTO:

ESTE SELLADOR TIENE UN RENDIMIENTO APROXIMADO DE 10-12 M2. POR LITRO Y POR MANO DEPENDIENDO DEL ESPESOR DE PELÍCULA APLICADA.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES:

ANTES DE USAR, AGITAR Y MEZCLAR BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE.  NO PINTAR EN TEMPERATURA AMBIENTE MENOR A 10 °C O MAYOR A 30°C O EN DIAS DE MUCHA HUMEDAD. EVITE PINTAR BAJO LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL. 

PRODUCTO INFLAMABLE, NO APAGAR CON AGUA, USAR MATAFUEGOS DE ANHÍDRIDO CARBONICO O POLVO QUÍMICO.

CONTROLAR LOS DERRAMES CON ARENA. MANTENER EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, BIEN CERRADO Y EN LUGARES FRESCOS Y VENTILADOS, LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES Y FUENTES DE IGNICIÓN. ( FUEGO, CALEFACTORES, CHISPAS, ETC.)

EL PRODUCTO DENTRO DE SU ENVASE ORIGINAL CERRADO TIENE UNA DURACIÓN DE 6 MESES.

NO FUMAR DURANTE SU APLICACIÓN. USAR EN AREAS BIEN VENTILADAS UTILIZANDO INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS. NO RESPIRAR LOS VAPORES. NO USAR LOS ENVASES VACIOS PARA GUARDAR AGUA O ALIMENTOS.    

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL LAVAR CON ABUNDANTE AGUA Y JABON, EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE 15 MINUTOS Y CONCURRIR AL MEDICO.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

SE ENTREGA EN ENVASES DE 1, 4, 10, 20 Y 200 LTS.
NUESTRO  ASESORAMIENTO TECNICO DE APLICACION, YA SEA VERBAL, POR ESCRITO O MEDIANTE  ENSAYOS SE REALIZA SEGUN NUESTRO LEAL SABER Y ENTENDER, PERO DEBE CONSIDERARSE SOLO COMO INDICACION SIN COMPROMISO, NO EXIME AL CLIENTE DEL EXAMEN PROPIO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR NOSOTROS CON EL FIN DE VERIFICAR SU IDONEIDAD PARA LOS PROCEDIMIENTOS Y FINES PREVISTOS. LA PREPARACION, APLICACION Y EMPLEO DE LOS PRODUCTOS SE LLEVAN A CABO FUERA DEL ALCANCE DE NUESTRAS POSIBILIDADES DE CONTROL, SIENDO, POR TANTO, DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. SI, NO OBSTANTE, HUBIERA DE CONSIDERARCE ALGUNA RESPONSABILIDAD POR PARTE NUESTRA, ESTA SE LIMITARA, PARA CUALESQUIERA DAÑOS Y PERJUICIOS, AL VALOR DE LA MERCADERIA SUMINISTRADA POR NOSOTROS Y ENPLEADA POR EL CLIENTE. SE SOBREENTIENDE QUE GARANTIZAMOS LA INTACHABLE CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD CON NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO.

