FICHA TECNICA

MATERIAL: 

BASE POLIÉSTER TRANSPARENTE COD:3612.

USO INTERIOR: 

BASE DE ALTO SOLIDOS ESPECIALMENTE FORMULADA PARA LOGRAR UNA OPTIMA TERMINACION BRILLANTE O SEMI-MATE CON EXCELENTE CUERPO Y PORO CERRADO.

SE PUEDE USAR TAMBIEN EN INTERIOR.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

CATALIZACION:

· ACELERANTE: COD:2685 MEZCLAR PRIMERO ESTE COMPONENTE CON LA LATA INTEGRA DE LA BASE POLIÉSTER EN UNA PROPORCION DEL 2,5 %.

· CATALIZADOR: COD:2600 MEZCLAR EN UNA RELACION DE 2,5 % SOLO EN LA PARTE QUE SE VA A UTILIZAR. LA DURACIÓN DE LA MEZCLA ES DE 15 A 30 MINUTOS DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA.

· IMPORTANTE:  NO DEJAR EL MATERIAL YA CATALIZADO EN EL EQUIPO DE SOPLETE O EN CUALQUIER RECIPIENTE QUE SEA IMPORTANTE PORQUE EL TIEMPO DE VIDA UTIL DE LA MEZCLA ES CORTO Y SE CORRE EL RIESGO DE QUE SE GELE LA MEZCLA Y ARRUINE EL EQUIPO.

DILUCION: 

DILUCION ENTRE EL 20% Y EL 30%. SOBRE EL TOTAL DEL MATERIAL PREPARADO.

· USAR DILUYENTE PARA POLIESTER COD:6614.

VIDA UTIL DE LA MEZCLA:

APROX. 15-30 MIN. A 20(C. 

TIEMPO DE ALMACENAJE:12 MESES A 25(C.

PREPARACION DE LA BASE:

LA SUPERFICIE A RECUBRIR DEBE ESTAR SELLADA CON LA BASE POL. TRANSPARENTE, SIN POLVO U OTROS MATERIALES, MANCHAS DE GRASA Y BIEN LIJADA ( USAR LIJA DE GRANO NO MENOR A 240).

APLICACION:

MEZCLAR BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE ANTES DE USAR.

PREPARAR LA MEZCLA COMO SE INDICA MAS ARRIBA Y MEZCLAR BIEN.

UTILIZAR SOPLETE COMUN ( DOS PASADAS POR MANO), O EQUIPOS ASISTIDOS POR AIRE EN GENERAL.

CANTIDAD DE MANOS:

APLICAR DE 1 A 2 MANOS.

SECADO:

ENTRE 12 Y 18 HORAS.

RENDIMIENTO:

APLICADO A SOPLETE COMUN: APROX. DE 6 A 8 m(. X LITRO DE MEZCLA Y POR MANO.

NUESTRO  ASESORAMIENTO TECNICO DE APLICACION, YA SEA VERBAL, POR ESCRITO O MEDIANTE  ENSAYOS SE REALIZA SEGUN NUESTRO LEAL SABER Y ENTENDER, PERO DEBE CONSIDERARSE SOLO COMO INDICACION SIN COMPROMISO, NO EXIME AL CLIENTE DEL EXAMEN PROPIO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR NOSOTROS CON EL FIN DE VERIFICAR SU IDONEIDAD PARA LOS PROCEDIMIENTOS Y FINES PREVISTOS. LA PREPARACION, APLICACION Y EMPLEO DE LOS PRODUCTOS SE LLEVAN A CABO FUERA DEL ALCANCE DE NUESTRAS POSIBILIDADES DE CONTROL, SIENDO, POR TANTO, DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. SI, NO OBSTANTE, HUBIERA DE CONSIDERARCE ALGUNA RESPONSABILIDAD POR PARTE NUESTRA, ESTA SE LIMITARA, PARA CUALESQUIERA DAÑOS Y PERJUICIOS, AL VALOR DE LA MERCADERIA SUMINISTRADA POR NOSOTROS Y ENPLEADA POR EL CLIENTE. SE SOBREENTIENDE QUE GARANTIZAMOS LA INTACHABLE CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD CON NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO.

1

