FICHA TECNICA
LACA PLASTIFICANTE DURLAKE

BRILLANTE COD: 4003 - 4004.

USO INTERIOR: 

PROPIEDADES:

LA LACA PLASTIFICANTE DURLAKE ES UN REVESTIMIENTO POLIURETANICO BRILLANTE FABRICADO CON UN POLIMERO QUE BRINDA UNA EXCELENTE DUREZA SUPERFICIAL, RESISTENCIA AL RAYADO Y ELASTICIDAD. ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA EL PLASTIFICADO DE PISOS DE PARQUET Y TODO TIPOS DE MADERAS Y MOBILIARIOS DE USO INTERIOR, OBTENIENDO TERMINACIONES DE GRAN CUERPO Y DURABILIDAD.

SUS PROPIEDADES LO HACEN ESPECIAL PARA EL USO PROFESIONAL COMO ASI TAMBIEN PARA EL USO EN TRABAJOS PARTICULARES, BRINDÁNDOLE A LA MADERA UNA MUY BUENA PROTECCIÓN Y RESALTANDO LAS VETAS, OBTENIENDO COMO RESULTADO UNA EXCELENTE TERMINACIÓN.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: MADERAS

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE LIMPIA Y SECA, LIBRE DE POLVO, HONGOS Y OTRAS SUCIEDADES, ASI COMO DE CUALQUIER RECUBRIMIENTO ANTERIOR SUELTO O DESCASCARADO.

PARA EL LIJADO USAR LIJA FINA EN EL SENTIDO DE LAS VETAS, Y ELIMINAR EL POLVILLO ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.

SI EL APLICADOR LO CONSIDERA NECESARIO, APLICAR UNA CAPA DE BASE POLIURETANICA MONOCOMPONENTE PARA SELLAR Y PREPARAR LA SUPERFICIE PARA EL POSTERIOR PLASTIFICADO, ESTA TIENE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE DURLAKE PERO SE LE AGREGA UNA CARGA ADICIONAL DE SOLIDOS PARA REFORZAR SU FUNCION Y POSEE TAMBIEN UN SECADO MAS RAPIDO. 

APLICACIÓN: 

LO RECOMENDABLE ES APLICAR UN MINIMO DE TRES MANOS DE DURLAKE CON UN LIJADO INTERMEDIO USANDO LIJA FINA. DILUIR SI FUERA NECESARIO HASTA UN 15% CON DILUYENTE PARA POLIURETANO O BIEN APLICAR EL PRODUCTO PURO PARA OBTENER UNA PELÍCULA CON MAS CUERPO.

PUEDE APLICARSE CON PINCEL, RODILLO O PULVERIZADOR, SIEMPRE EN CAPAS DELGADAS Y PAREJAS. DEJAR SECAR ENTRE MANOS APROX. 3 HS. DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES. PROCEDER AL LIJADO UNICAMENTE CUANDO SE COMPRUEBE QUE NO SE EMPASTA LA LIJA. 

A SOPLETE: DILUIR ENTRE UN 10 Y 20 % EN TODAS LAS CAPAS CON DILUYENTE POLIURETANICO.

CANTIDAD DE CAPAS:

SUPERFICIES NUEVAS: APLICAR UNA PRIMERA CAPA DILUIDA CON UN 25 % DE DILUYENTE POLIURETANICO O BIEN UNA CAPA DE BASE POLIURETANICA Y LUEGO  DE 2 A 3 CAPAS DE DURLAKE SIN DILUIR CON LIJADO INTERMEDIO.

SECADO:

NORMAL: ENTRE 3 Y 6 HORAS.      SECADO AL TACTO  LIBRE DE POLVO: 20-30´.     SECADO DURO: NO MENOS DE 24 HS.

LUEGO DE LA APLICACIÓN DE LA ULTIMA MANO, DEJAR SECAR DE MANERA PREVENTIVA 24 HS. ANTES DE TRANSITARLO.

POSTERIORMENTE AL SECADO DURO, EL MATERIAL EXPERIMENTA UNA RETICULACION POSTERIOR QUE MEJORA NOTABLEMENTE SUS PROPIEDADES, EXTENDIÉNDOSE ESTE PROCESO POR UN ESPACIO DE 5 DIAS. 

RENDIMIENTO:

DURLAKE TIENE UN RENDIMIENTO APROXIMADO DE 12 M2. POR LITRO Y POR MANO DEPENDIENDO DEL ESPESOR DE PELÍCULA APLICADA..

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES:

ANTES DE USAR, AGITAR Y MEZCLAR BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE.  NO PINTAR EN TEMPERATURA AMBIENTE MENOR A 10 °C O MAYOR A 30°C O EN DIAS DE MUCHA HUMEDAD. EVITE PINTAR BAJO LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL. 

PRODUCTO INFLAMABLE, NO APAGAR CON AGUA, USAR MATAFUEGOS DE ANHÍDRIDO CARBONICO O POLVO QUÍMICO.

CONTROLAR LOS DERRAMES CON ARENA. MANTENER EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, BIEN CERRADO Y EN LUGARES FRESCOS Y VENTILADOS, LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES Y FUENTES DE IGNICIÓN. ( FUEGO, CALEFACTORES, CHISPAS, ETC.)

EL PRODUCTO DENTRO DE SU ENVASE ORIGINAL CERRADO TIENE UNA DURACIÓN DE 6 MESES.

NO FUMAR DURANTE SU APLICACIÓN. USAR EN AREAS BIEN VENTILADAS UTILIZANDO INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS. NO RESPIRAR LOS VAPORES. NO USAR LOS ENVASES VACIOS PARA GUARDAR AGUA O ALIMENTOS.    

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL LAVAR CON ABUNDANTE AGUA Y JABON, EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE 15 MINUTOS Y CONCURRIR AL MEDICO.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

SE ENTREGA EN ENVASES DE 1, 4, 10, 20 Y 200 LTS.
NUESTRO  ASESORAMIENTO TECNICO DE APLICACION, YA SEA VERBAL, POR ESCRITO O MEDIANTE  ENSAYOS SE REALIZA SEGUN NUESTRO LEAL SABER Y ENTENDER, PERO DEBE CONSIDERARSE SOLO COMO INDICACION SIN COMPROMISO, NO EXIME AL CLIENTE DEL EXAMEN PROPIO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR NOSOTROS CON EL FIN DE VERIFICAR SU IDONEIDAD PARA LOS PROCEDIMIENTOS Y FINES PREVISTOS. LA PREPARACION, APLICACION Y EMPLEO DE LOS PRODUCTOS SE LLEVAN A CABO FUERA DEL ALCANCE DE NUESTRAS POSIBILIDADES DE CONTROL, SIENDO, POR TANTO, DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. SI, NO OBSTANTE, HUBIERA DE CONSIDERARCE ALGUNA RESPONSABILIDAD POR PARTE NUESTRA, ESTA SE LIMITARA, PARA CUALESQUIERA DAÑOS Y PERJUICIOS, AL VALOR DE LA MERCADERIA SUMINISTRADA POR NOSOTROS Y ENPLEADA POR EL CLIENTE. SE SOBREENTIENDE QUE GARANTIZAMOS LA INTACHABLE CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD CON NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO.

