FICHA TECNICA

MATERIAL: 

ACABADO POLIUR. TRANSPARENTE SEMI-MATE B.65  COD: 4226 / 4255

Y COLORES ESPECIALES.
USO INTERIOR: 

ESPECIALMENTE FORMULADO PARA LOGRAR UNA OPTIMA TERMINACION SEMI-MATE CON EXCELENTE CUERPO Y TERSURA.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

CATALIZACION:

CATALIZADOR AL 50 % o: 2 PARTES DEL PRODUCTO Y UNA PARTE DE CATALIZADOR.

· CATAL. COD: 3216: SECADO RAPIDO APTO BASE Y TERMINACION.

· CATAL. COD: 3008: SECADO RAPIDO APTO TERMINACION.

DILUCION: 

DILUCION ENTRE EL 10% Y EL 20%. SOBRE EL TOTAL DEL MATERIAL PREPARADO.

· USAR DILUYENTE PARA POLIURETANO COD: M-7 O DILUY. LENTO COD: 6240.

VIDA UTIL DE LA MEZCLA:

APROX. 5 HORAS A 25(C. 

TIEMPO DE ALMACENAJE: 12 MESES A 25(C.

PREPARACION DE LA BASE:

LA SUPERFICIE A RECUBRIR DEBE ESTAR SELLADA CON LA BASE POL. TRANSPARENTE, SIN POLVO U OTROS MATERIALES, MANCHAS DE GRASA Y BIEN LIJADA (USAR LIJA DE GRANO NO MENOR A 240).

APLICACION:

PREPARAR LA MEZCLA COMO SE INDICA MAS ARRIBA Y MEZCLAR BIEN DURANTE ALGUNOS MINUTOS ANTES DE SU APLICACION.

VISCOCIDAD DE MEZCLA SUGERIDA:

14 A 16 SEG. COPA FORD N(4

UTILIZAR SOPLETE COMUN (DOS PASADAS POR MANO), O EQUIPOS ASISTIDOS POR AIRE EN GENERAL.

CANTIDAD DE MANOS:

APLICAR DE 1 A 2 MANOS.

EN EL CASO DE UNA SEGUNDA MANO SIN LIJADO INTERMEDIO PUEDE APLICARSE LUEGO DE 1 HORA; CON LIJADO INTERMEDIO ( QUE ES LO RECOMENDABLE), DEJAR SECAR POR COMPLETO.

SECADO:

ENTRE 2 Y 4 HORAS.

RENDIMIENTO:

APLICADO A SOPLETE COMUN: APROX. DE 7 A 10 m(. X LITRO DE MEZCLA Y POR MANO.

NUESTRO  ASESORAMIENTO TECNICO DE APLICACION, YA SEA VERBAL, POR ESCRITO O MEDIANTE  ENSAYOS SE REALIZA SEGUN NUESTRO LEAL SABER Y ENTENDER, PERO DEBE CONSIDERARSE SOLO COMO INDICACION SIN COMPROMISO, NO EXIME AL CLIENTE DEL EXAMEN PROPIO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR NOSOTROS CON EL FIN DE VERIFICAR SU IDONEIDAD PARA LOS PROCEDIMIENTOS Y FINES PREVISTOS. LA PREPARACION, APLICACION Y EMPLEO DE LOS PRODUCTOS SE LLEVAN A CABO FUERA DEL ALCANCE DE NUESTRAS POSIBILIDADES DE CONTROL, SIENDO, POR TANTO, DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. SI, NO OBSTANTE, HUBIERA DE CONSIDERARCE ALGUNA RESPONSABILIDAD POR PARTE NUESTRA, ESTA SE LIMITARA, PARA CUALESQUIERA DAÑOS Y PERJUICIOS, AL VALOR DE LA MERCADERIA SUMINISTRADA POR NOSOTROS Y ENPLEADA POR EL CLIENTE. SE SOBREENTIENDE QUE GARANTIZAMOS LA INTACHABLE CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD CON NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO.

PAGE  
1

