FICHA TECNICA

LACA NITROCELULOSICA COD: 7420 / 7606 / 7655 / 7761.

USO INTERIOR: 

CARACTERISTICAS TECNICAS:

COD:7420: ES UN PRODUCTO CON BUEN NIVEL DE SOLIDOS, DE RAPIDO SECADO Y BUENA DUREZA, PREPARADO PARA APLICAR COMO TERMINACIÓN BRILLANTE EN MUEBLES EN GENERAL. SU USO ES RECOMENDADO EN INTERIORES.

COD:7606: MANTIENE LAS VIRTUDES DEL 7420 PERO AGREGA MAS BRILLO Y MAS RESISTENCIA A RAYADURAS., PREPARADO PARA APLICAR COMO TERMINACIÓN BRILLANTE EN MUEBLES EN GENERAL, SOBRE TODO EN MESAS Y ARTICULOS QUE ESTAN EXPUESTOS AL USO CONTINUO. SU USO ES RECOMENDADO EN INTERIORES.

COD:7655: OPCION SATINADA DE LA LACA 7606.

COD:7761: OPCION MATE DE LA LACA 7606.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: MADERAS

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE LIMPIA Y SECA, LIBRE DE POLVO, HONGOS Y OTRAS SUCIEDADES, ASI COMO DE CUALQUIER RECUBRIMIENTO ANTERIOR SUELTO O DESCASCARADO.

PARA EL LIJADO USAR LIJA FINA EN EL SENTIDO DE LAS VETAS, Y ELIMINAR EL POLVILLO ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.

APLICACIÓN DE UNA BASE:  LA MADERA A RECUBRIR YA DEBE ESTAR SELLADA CON UN SELLADOR PARA MADERAS NITROCELULOSICO O POLIURETANICO CON 2 O 3 CAPAS DE MATERIAL.

APLICACIÓN: 

PUEDE REALIZARSE MEDIANTE PINCEL, SOPLETE, CORTINA, INMERSIÓN O EQUIPOS CON RECIPIENTE PRESURIZADO Y TAMBIEN CON EL APORTE DE TEMPERATURA.

A PINCEL: DILUIR POR PARTES IGUALES CON THINNER, O DE SER NECESARIO HASTA DOS PARTES DE THINNER Y UNA PARTE DE LACA.

A SOPLETE: DILUIR 1 PARTE DE LACA CON DOS PARTES DE THINNER PARA LOGRAR UN BUEN NIVELADO. DEJAR SECAR APROX.  2 HS. ENTRE CAPAS PARA FACILITAR EL LIJADO. APLICAR EN CAPAS FINAS CON LIJADO INTERMEDIO PARA LOGRAR UN SECADO MAS RAPIDO. NO APLICAR MAS DE 2 MANOS AL DIA.

LA CANTIDAD DE CAPAS A APLICAR SE DETERMINARA SEGÚN LA NECESIDAD QUE EL TRABAJO DEMANDE, PUDIENDO OSCILAR ENTRE 2 Y 3 CAPAS. SIEMPRE SUPERPONIENDO CAPAS FINAS DE MATERIAL EVITANDO LA APLICACIÓN DE GRAN CANTIDAD A LA VEZ, PUES CON ESTO SE CONSPIRA CONTRA EL SECADO Y SE FAVORECE EL POSIBLE CUARTEADO Y DESCASCARADO DE LA PELÍCULA.

SECADO:

PINCEL: ENTRE 4 Y 8 HORAS.                                                       SOPLETE:  ENTRE 2 Y 4 HS.      

SECADO AL TACTO  LIBRE DE POLVO: 10´.                              

APLICADO A SOPLETE COMUN: APROX. DE 8 A 10 m(. X LITRO Y POR CAPA. (SEGÚN LAS SUPERFICIES) 

APLICADO A PINCEL:  APROX. DE 10 A 14 m(. X LITRO Y POR CAPA. (SEGÚN LAS SUPERFICIES)

TIEMPO DE ALMACENAJE:12 MESES A 25(C.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES:

ANTES DE USAR, AGITAR Y MEZCLAR BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE.  NO APLICAR EN TEMPERATURA AMBIENTE MENOR A 10 °C O MAYOR A 35°C O EN DIAS DE MUCHA HUMEDAD. EVITE APLICAR BAJO LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL. 

PRODUCTO INFLAMABLE, NO APAGAR CON AGUA, USAR MATAFUEGOS DE ANHÍDRIDO CARBONICO O POLVO QUÍMICO.

CONTROLAR LOS DERRAMES CON ARENA. MANTENER EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, BIEN CERRADO Y EN LUGARES FRESCOS Y VENTILADOS, LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES Y FUENTES DE IGNICIÓN. ( FUEGO, CALEFACTORES, CHISPAS, ETC.)

NO FUMAR DURANTE SU APLICACIÓN. USAR EN AREAS BIEN VENTILADAS UTILIZANDO INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS. NO RESPIRAR LOS VAPORES. NO USAR LOS ENVASES VACIOS PARA GUARDAR AGUA O ALIMENTOS.    

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL LAVAR CON ABUNDANTE AGUA Y JABON, EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE 15 MINUTOS Y CONCURRIR AL MEDICO.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

SE ENTREGA EN ENVASES DE 1, 4, 10, 20 Y 200 LTS.

NUESTRO  ASESORAMIENTO TECNICO DE APLICACION, YA SEA VERBAL, POR ESCRITO O MEDIANTE  ENSAYOS SE REALIZA SEGUN NUESTRO LEAL SABER Y ENTENDER, PERO DEBE CONSIDERARSE SOLO COMO INDICACION SIN COMPROMISO, NO EXIME AL CLIENTE DEL EXAMEN PROPIO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR NOSOTROS CON EL FIN DE VERIFICAR SU IDONEIDAD PARA LOS PROCEDIMIENTOS Y FINES PREVISTOS. LA PREPARACION, APLICACION Y EMPLEO DE LOS PRODUCTOS SE LLEVAN A CABO FUERA DEL ALCANCE DE NUESTRAS POSIBILIDADES DE CONTROL, SIENDO, POR TANTO, DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. SI, NO OBSTANTE, HUBIERA DE CONSIDERARCE ALGUNA RESPONSABILIDAD POR PARTE NUESTRA, ESTA SE LIMITARA, PARA CUALESQUIERA DAÑOS Y PERJUICIOS, AL VALOR DE LA MERCADERIA SUMINISTRADA POR NOSOTROS Y ENPLEADA POR EL CLIENTE. SE SOBREENTIENDE QUE GARANTIZAMOS LA INTACHABLE CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD CON NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO.

