FICHA TÉCNICA

MATERIAL: 

BARNIZ  MARINO COD: 7542.                                     BARNIZ MARINO SATINADO COD: 7545.

BARNIZ  MARINO PREMIUM COD: 7540.                    BARNIZ MARINO SATINADO c/filtro C:7546.

BARNIZ  MARINO PREMIUM  c/filtro solar COD: 7560.

USO EXTERIOR / INTERIOR: 

C:7540: PARA APLICACIONES EN SUPERFICIES ALTAMENTE EXPUESTAS, DE SECADO MAS LENTO PERO CON UNA GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y GRAN BRILLO. 

C:7542: ESPECIALMENTE FORMULADO PARA LOGRAR UNA OPTIMA TERMINACION BRILLANTE CON GRAN PODER CUBRITIVO Y EXCELENTE TERSURA EN UN MENOR TIEMPO QUE LOS BARNICES TRADICIONALES.

C:7545: IDEM ANTERIOR PERO CON UNA TERMINACIÓN SATINADA. 

CARACTERISTICAS:
DILUCION: 

PINCEL: DILUIR UN 20 % EN LA PRIMER MANO Y EN LAS SUCESIVAS APLICAR CON UN 10 % DE AGUARRAS O BIEN PURO PARA LOGRAR MAYOR CUERPO EN MENOS MANOS.

SOPLETE: DILUIR UN 20 A 30 % EN TODAS LAS MANOS CON THINNER SELLO DE ORO PARA LOGRAR UN SECADO MAS RAPIDO. DEJAR SECAR 24 – 48 HS. ENTRE MANOS PARA EVITAR EL ARRUGADO DE LA MANO ANTERIOR. APLICAR EN CAPAS FINAS.

TIEMPO DE ALMACENAJE:12 MESES A 25(C.

PREPARACION DE LA BASE:

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR BIEN LIMPIA, LIBRE DE POLVO U OTROS MATERIALES, MANCHAS DE GRASA Y BIEN LIJADA ( USAR LIJA DE GRANO NO MENOR A 280).

CANTIDAD DE MANOS:

SUPERFICIES NUEVAS:    APLICAR DE 3 A 4 MANOS CON LIJADO INTERMEDIO.

SUPERFICIES YA BARNIZADAS:   LIJAR BIEN QUITANDO CON SAL DE LIMON MANCHAS NEGRAS DE HUMEDAD Y LUEGO APLICAR MINIMO 2 MANOS CON LIJADO INTERMEDIO ( QUE ES LO RECOMENDABLE), DEJAR SECAR POR COMPLETO Y LIJAR CON LIJA FINA, 360-400.

SECADO:

ENTRE 6 Y 12 HORAS. 

SECADO AL TACTO  LIBRE DE POLVO: 20´.

RENDIMIENTO:

APLICADO A SOPLETE COMUN: APROX. DE 7 A 9 m(. X LITRO Y POR MANO.

APLICADO A PINCEL:  APROX. DE 14 A 16 m(. X LITRO Y POR MANO.

NUESTRO  ASESORAMIENTO TECNICO DE APLICACION, YA SEA VERBAL, POR ESCRITO O MEDIANTE  ENSAYOS SE REALIZA SEGUN NUESTRO LEAL SABER Y ENTENDER, PERO DEBE CONSIDERARSE SOLO COMO INDICACION SIN COMPROMISO, NO EXIME AL CLIENTE DEL EXAMEN PROPIO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR NOSOTROS CON EL FIN DE VERIFICAR SU IDONEIDAD PARA LOS PROCEDIMIENTOS Y FINES PREVISTOS. LA PREPARACION, APLICACION Y EMPLEO DE LOS PRODUCTOS SE LLEVAN A CABO FUERA DEL ALCANCE DE NUESTRAS POSIBILIDADES DE CONTROL, SIENDO, POR TANTO, DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. SI, NO OBSTANTE, HUBIERA DE CONSIDERARCE ALGUNA RESPONSABILIDAD POR PARTE NUESTRA, ESTA SE LIMITARA, PARA CUALESQUIERA DAÑOS Y PERJUICIOS, AL VALOR DE LA MERCADERIA SUMINISTRADA POR NOSOTROS Y ENPLEADA POR EL CLIENTE. SE SOBREENTIENDE QUE GARANTIZAMOS LA INTACHABLE CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD CON NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO.

